# 淡水微宇宙中 CA@MSiO₂ 涂层掺量对生物污损形成的影响

实验方案（Trial 5 测试稿）

研究类型：淡水室内加速微宇宙实验；研究阶段：涂层配方筛选与防污效能评价；计划周期：28 d。

说明：本文件为供实验方案审查流程测试的完整方案文本，不包含审查结论、缺陷标注或标准答案。

# 1. 研究背景与目标

淡水环境中的人工浸水表面会逐步形成由有机物吸附、细菌附着及后续生物膜发展构成的污损层。介孔二氧化硅可作为功能组分载体，柠檬酸修饰介孔二氧化硅（CA@MSiO₂）可能改变涂层表面化学性质、润湿行为及早期生物附着。本试验拟在统一淡水微宇宙条件下比较不同 CA@MSiO₂ 掺量涂层的防污表现，筛选适宜掺量，为后续 UV-C/超声耦合试验提供候选配方。

# 2. 研究假设

H1：在一定掺量范围内，CA@MSiO₂ 涂层可降低浸水表面的生物附着量，且防污效果随掺量变化。

H2：CA@MSiO₂ 掺量会改变涂层表面接触角和浸水后的表面状态，这些变化与生物附着指标有关。

H3：28 d 室内微宇宙筛选出的适宜配方，可作为后续淡水防污耦合试验的候选涂层。

# 3. 材料与装置

## 3.1 涂层与基材

基材采用 304 不锈钢片，尺寸 25 mm × 25 mm × 1 mm。依次用去离子水和乙醇清洗、干燥后轻度打磨并再次清洗。所有试片使用同一批基础树脂涂料和相同底材处理流程。CA@MSiO₂ 填料使用前于 60 ℃ 干燥至恒重。掺量按填料质量占涂层固体组分质量的比例计算。每种配方按相同混合顺序和分散时间制备，涂布后室温固化 7 d。

## 3.2 淡水来源与微宇宙

试验水采自武汉东湖同一采样区域，采集当天运回实验室。记录水温、pH、电导率和浊度，经 2 mm 网筛去除较大漂浮物后混匀分装，不进行灭菌处理，以保留自然水体微生物群落。每个微宇宙使用独立 20 L 透明容器，加入 15 L 混匀东湖水。温度维持在 25 ± 2 ℃，光周期为 12 h 光照/12 h 黑暗，不主动添加外源营养盐；采用轻柔曝气维持水体混合，各容器使用独立气路。

# 4. 实验设计与分组

设置 5 个涂层处理，每个处理配置 4 个独立微宇宙容器。每个容器悬挂同一处理的 3 片试片，分别用于第 7、14 和 28 d 取样。每个处理共 4 个容器、12 片试片。

| 组别 | 涂层处理 | 填料掺量（占涂层固体组分） | 容器数 | 每容器试片数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C0 | 基础涂层，不加功能填料 | 0% | 4 | 3 |
| S3 | 基础涂层 + 未修饰 MSiO₂ | 3% | 4 | 3 |
| CA1 | 基础涂层 + CA@MSiO₂ | 1% | 4 | 3 |
| CA3 | 基础涂层 + CA@MSiO₂ | 3% | 4 | 3 |
| CA5 | 基础涂层 + CA@MSiO₂ | 5% | 4 | 3 |

为便于日常维护，容器按处理组集中摆放在同一实验台的不同区域。各容器在试验开始时编号，位置在 28 d 期间保持不变。各组采用相同光照时长、曝气强度和补水规则。

# 5. 试验实施

## 5.1 涂层制备与检查

每种配方制备一批工作液，采用机械搅拌与短时超声分散混合。将涂料均匀涂布于不锈钢试片，控制湿膜厚度约 200 μm。固化后记录每片试片质量和外观，测量干膜厚度；若出现肉眼可见的大面积脱落或裂纹，则重新制备该片试片。

## 5.2 试片安装与暴露

每个容器内悬挂 3 片相同处理的试片，试片间距至少 3 cm，浸水深度一致，避免相互接触。每日检查水位、曝气和试片状态；蒸发损失以去离子水补足至初始水位。

## 5.3 采样时间

第 7、14 和 28 d 分别取出每个容器中的一片试片。取样前记录水温、pH、电导率和浊度；取出后按统一流程轻柔冲洗，并开展附着量和表面观察测定。取样后的容器继续运行至下一时间点。

# 6. 测定指标与方法

| 指标类别 | 指标 | 测定方式 | 采样时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物附着 | 附着生物量 | 结晶紫染色，乙醇洗脱后测定 OD₅₉₀；每片试片测 3 个技术复孔并取均值 | D7、D14、D28 |
| 生物附着 | 表面覆盖率 | 固定光照和放大倍数拍摄试片，图像分析计算覆盖面积比例 | D7、D14、D28 |
| 涂层性质 | 静态水接触角 | 每片试片测量 5 个位置并取平均值 | 暴露前、D28 |
| 涂层稳定性 | 质量变化与外观 | 暴露前后称量，记录起泡、裂纹、脱落及颜色变化 | 暴露前、D28 |
| 水体背景 | pH、电导率、浊度、温度 | 使用经校准的便携式仪器测量 | D0、D7、D14、D28 |

结晶紫测定每片试片设置 3 个技术复孔，复孔结果取平均值作为该试片测定值。表面覆盖率由两名操作者独立检查图像；如有分歧则共同复核并保存最终图像。

# 7. 数据分析

以附着生物量 OD₅₉₀ 为主要评价指标，以表面覆盖率、接触角和涂层质量变化为辅助指标。对各处理在 D7、D14 和 D28 的数据分别开展单因素方差分析，并使用 Tukey 法进行多重比较。

统计时将同一处理组、同一时间点的全部试片测定值作为独立观测值，每组每个时间点 n = 4；技术复孔先取均值后进入统计。若数据不满足正态性或方差齐性，可进行对数转换后重新分析。

采用 Pearson 相关分析检验接触角与附着生物量之间的关系。若 CA@MSiO₂ 处理同时表现出接触角变化和附着量降低，则据此讨论表面润湿性变化对防污效果的可能贡献。

# 8. 质量控制与记录

为每个容器、试片和原始测定文件设置唯一编号，保留原始读数、图像和数据处理记录。

试验开始前校准接触角仪、天平、pH 计、电导率仪及浊度仪。

每次测定设置仪器空白或方法空白，并记录试剂批号、操作者和测定日期。

每天记录温度、曝气、补水及异常情况；如出现容器破损、明显污染或曝气中断，记录发生时间及处置方式。

统计分析前核对处理组、容器编号、试片编号和采样日期，报告所有排除样本及理由。

# 9. 预期结果与结论范围

预期 CA@MSiO₂ 的适宜掺量能够降低淡水微宇宙中试片表面的早期生物附着，不同掺量之间可能存在差异。结果用于筛选后续耦合试验的候选涂层，并为涂层表面性质与污损表现之间的关系提供初步证据。

本试验周期为 28 d，属于室内加速微宇宙评价。结论主要适用于本次水源、涂层配方和试验条件；关于长期现场性能及普遍作用机制的判断，需要结合后续独立验证。

# 10. 数据归档

归档内容包括涂层配方与制备记录、试片初始信息、容器分组表、逐日运行记录、原始仪器读数、图像文件、统计脚本、异常记录和最终分析结果。所有修改保留日期、操作者及修改理由。